SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych              z robotami budowlanymi w zakresie budowy podjazdów dla niepełnosprawnych oraz docieplenie ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie.
2.   Zakres stosowania opracowania.
Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót budowlanych dla obiektu wymienionego w pkt. l.
Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego należy bezwzględnie sprawdzić ich aktualność.
3.
Opis robót.
a) docieplenie ścian elewacji styropianem o gr. 12 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego o  grubości ziaren 2 mm,
b) docieplenie cokołu budynku styropianem ekstradowanym o gr. 10 wraz z ułożeniem płytek kamionkowych o wym.  6,5 x 24,5 cm, 

c) wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z blachy powlekanej 35 µm warstwą poliestru,

d) wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej betonowej gr. 8 cm,

e) wymiana obróbek blacharskich z blachy cynk-tytan gr. 0,6 mm,

f) wymiana opraw sodowych oświetlenia zewnętrznego o mocy 250 W na wysięgnikach              z rur ocynkowanych.
4.   Materiały.
1) Ogólne wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania.
a) przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym    obiekcie budowlanym oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
b) przydatność  materiału  lub wyrobu do stosowania  musi  być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów:
· kryteria  techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak  bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;
· właściwą przedmiotowa Polską Normą;
· aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej  Normy  lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie;
2) Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania.
a) dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować wymagania podane w pkt. 1) oraz wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentów.
b) w przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:
· uzyskać    brakujące   dane   bezpośrednio    od    producenta   danego materiału lub   wyrobu,
· sprawdzić    poprawność    i    zgodność    otrzymanych    danych    z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.
3) Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 
a) zaprawa klejowa. 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlane  
b) płyty styropianowe.
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe M-15 gr.15 cm, samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%. Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 10 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. Do wykonania izolacji cokołu należy zastosować styropian ekstradowany gr.10 cm,

c) Siatka zbrojąca z włókna szklanego.
Należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 

d) Podkład tynkarski.
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
e) Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny.
Należy zastosować cienkowarstwowy tynk silikonowy barwiony w masie, odporny na warunki atmosferyczne o grubości ziarna 2,0 mm. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
f) Pokrycie z papy termozgrzewalnej.
Papa modyfikowana elastomerem typu SBS. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o parametrach:

- wykończenie górnej powierzchni - gruboziarnista posypka z łupka w kolorze niebisko-zielonym,

- masa pokrywająca - bitum modyfikowany elastomerem (SBS),

- rodzaj wkładki nośnikowej - tkanina poliestrowa o gr. 250 g/m2,

- grubość - 5,2 mm,

- wykończenie dolnej powierzchni - cienka folia PE,

- siła rozrywająca podłużna - 800 N/5cm,

- siła rozrywająca poprzeczna - 800 N/5 cm,

- sposób układania - zgrzewanie cała powierzchnia.
g) Parapety okienne.
Parapety okienne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm, powlekana       35 µm warstwą poliestru matowego w kolorze brązowym. Wymagana deklaracja zgodności z PE-EN-998 i posiadać certyfikat „B”.
h) Obróbki blacharskie. 

Opierzenia murków ogniowych, daszka przed wejściem oraz przy elewacji zachodniej wykonać z blachy cynk-tytan gr. 0,6 mm.

i) Podjazd dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej.
Nawierzchnię podjazdu wykonać z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej                   o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone piaskiem, wg PN-EN 1338.  Ścianki policzkowe w jednym przypadku wykonać z  obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm wg BN-80/6775 a w drugim z cegły klinkierowej o następujących parametrach : pełna klasy 25 wg PN-B 12050:1996 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 3,3 - 4,0 kg. Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa. Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. Fundament pod ściankę z cegły klinkierowej wykonać na głębokość 0,9 m od powierzchni terenu z betonu B-15
5. Sprzęt i transport.
1) Ogólne wymagania.
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
· wymagań użytkowych,
· utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
· częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego,

· przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania  sprzętu.
2) Wymagania dotyczące sprzętu i transportu.
a) sprzęt stosowany do robót budowlano-montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.
b) sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą
zapobiegać ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinno być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:
· ilości przewożonego materiału,
· sposobu jego układania na środku transportowym,

· sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku,

· sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym
c) transport poziomy i pionowy na placu budowy maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrąbie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.
6. Wykonanie robót
1) Ogólne zasady wykonania.
Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi:
a) normami podstawowymi,
b) normami związanymi z normami podstawowymi,
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom I - Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989,
sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w
tym opracowaniu,
d) przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,
e) przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego
zakresu robót.
7. Kontrola jakości robót.
1) Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu.
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wykonanie zostanie przedmiar tych robót oraz kosztorys wykonawczy na warunkach umowy z Wykonawcą. Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w §14 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) będą rozstrzygnięte w szczegółowej umowie z Wykonawcą.
9. Odbiór robót.
1) Ogólne zasady odbioru robót
a) Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z:
· obowiązującymi normami i przepisami,

· warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I   Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzające aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w tym opracowaniu.
b)  Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są:
· powykonawczy obmiar robót,
· protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
· wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
2) Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych.
a) Odbiór częściowy.
Przedmiotowy obiekt należy podzielić na części, które w miarę postępu robót powinny być przedmiotem odbioru ze strony Inspektora Nadzoru. Odbiór odbywa się wg 3 faz działania;
· przygotowanie określonego odcinka budowy do odbioru,
· zgłoszenie danego odcinka robót do odbioru przez odpowiedni zapis w dzienniku budowy,
· wpis potwierdza inwestor ustalając jednocześnie datę odbioru,

· przeprowadzenie odbioru polegającego na szczegółowych oględzinach robót lub części obiektu, porównaniu ich z projektem.
         Fakt odbioru częściowego odnotowuje się w dzienniku budowy.
b) Odbiór końcowy.
Odbywa się komisyjnie, wg zasad podanych w 9.2).a). Końcowy odbiór obiektu związany jest równoznacznie z przejęciem go do użytkowania
10. Rozliczenie robót.
Roboty podstawowe rozliczane będą na podstawie rzeczywistego zakresu wykonanych prac, na podstawie sporządzonego obmiaru robót, zgodnie z umową z Wykonawcą. Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w § 14 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) będą rozstrzygnięte w szczegółowej umowie z Wykonawcą.
4

